ICS 71.060.50

CCS X 35

QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T XXXXX—XXXX

制盐工业通用检测方法 溶解速度的测定

General test method in salt industry-Determination of dissolving velocity

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国盐业标准化技术委员会（SAC/TC 295）归口。

本文件起草单位：国盐检测（天津）有限责任公司、大连理工大学、山东菜央子盐场有限公司、天津科技大学、中盐工程技术研究院有限公司、云南省盐业有限公司、浙江省盐业专营有限公司、广东省广盐集团股份有限公司、四川为众检测科技有限公司。

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

制盐工业通用检测方法 溶解速度的测定

- 范围

本文件规定了用电导法测定盐及盐化工固态产品溶解速度的测定方法。

本文件适用于盐及盐化工固态产品溶解速度的测定。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

溶解速度  dissolving velocity

用定量的试样溶解在定量溶液中所需要的时间。

- 原理

盐固体在水溶液中离解成离子，随着离子的不断溶解，溶液的电导值不断增大，当全部溶解后，溶液的电导值恒定。

- 试剂或材料

  - 水

GB/T 6682中规定的一级水或电导率不大于0.2×10-6S/cm的蒸馏水或去离子水。

- 仪器

  - 电导仪：配有测量范围（2000µS/cm～200000µS/cm）的电导电极。

  - 电磁搅拌器：具加热和控温装置，搅拌转子为圆柱形，长度25mm，直径7mm。

  - 分析天平：感量0.01g。

  - 烧杯：容量100mL，身外径52mm，全高73mm。

  - 量筒：容量50mL。

- 分析步骤

  - 试验的准备

将盛有50mL水的100mL烧杯用封口膜封口放置于电磁搅拌器上，打开加热装置，设定加热温度为25℃，使烧杯中水温度恒定10min。去掉封口膜，在烧杯中放入搅拌转子于底部中心，再将电导仪的电极插入其中，与烧杯内壁相距10mm，与烧杯底部相距13mm，调节转速250r/min，开动搅拌。

  - 测定

称取未结块的固体试样5.00g，由漩涡中心上部缓慢加入烧杯中。当电导仪显示的电导值恒定（0.5min内变化＜0.6mS/cm），停止试验。

- 结果表示

溶解速度以min表示，记录从试样加入至电导值恒定所需时间。

- 精密度

取平行测定结果的算数平均值为测定结果。平行测定结果的绝对差值不大于0.2min。

_________________________________